## Slide 1
Nanotecnologia
Membrana de Alumina Nanoporosa
Dep. Física, Faculdade de Ciências, Univ. Porto
Monitora: Mariana Proença

## Slide 2
Sumário
O que são?
Como se formam?
Pré-tratamento
Processos de formação
Scanning Electron Microscope
Gráficos
Vantagens
Aplicações
Referências

## Slide 3
1.1 Membranas de Alumina
O que são?
Membranas de alumina nanoporosa, após anodização do alumínio, apresentam:
Alta ordenação na estrutura porosa;
Disposição de células hexagonais;
Poros centrais perpendiculares à superfície.

## Slide 4
Fig.1 Imagem da superfície da alumina usando o Microscópio Electrónico de Varrimento (SEM)*
* CEMUP – Centro de Materiais Universidade do Porto

## Slide 5
1.2 Membranas de Alumina
Como se formam?
1. Oxidação do Alumínio
2. Formação de Poros
3. Auto-organização de poros
4. Montagem Experimental

## Slide 6
2.1 Pré-Tratamento
Fig.2 Superfície do Alumínio antes do tratamento químico.
“Existe muito mais além do visível; a natureza não admite mentiras”
George Carlisle

## Slide 7
2.2 Aplicação Laboratorial
Filme realizado a 01/09/2010

## Slide 8
Fig.3 Após electropolimento (SEM)

## Slide 9: 3.1 Oxidação do Alumínio
ÂNODO
Eléctodo de Platina (Cátodo)
Electrólito
(solução aquosa)
Alumínio
H2O
O2-
OH-
Fig.4 Célula electroquímica
+

## Slide 10
Fig.5 Rede de Platina

## Slide 11: 3.2 Formação de Poros
Porquê a utilização de ácido oxálico em vez de H2O?
O ácido oxálico vai consumir a alumina em zonas de maior campo eléctrico, onde a espessura da alumina é inferior. Ocorre um melhor controlo dos diâmetros de poros, e consequentemente mais variedade de tamanhos.
Alumínio
Fig.6 Alumínio em H2O Fig.7 Alumínio em ácido oxálico

## Slide 12: 3.3 Auto-Organização de Poros
1º anodização
2º anodização
Melhor organização, num padrão hexagonal
Fig.8 Estruturas hexagonais após segunda anodização (SEM)

## Slide 13
Placa de Cobre, Cu
Alumínio, Al

## Slide 14
Membrana de Alumina
Fonte de Alimentação

## Slide 15: 4.1 Scanning Electron Microscope SEM
Fig.9 Microscópio Electrónico de Varrimento
Fig.10
Local de passagem de feixe de electrões
http://www.mos.org/sln/sem/sem.mov

## Slide 17: 5.1 Monotorização da Densidade de Corrente
Fig.11 Primeira anodização em ácido oxálico
Densidade de corrente (mA/cm2)
Tempo (u.a.)

## Slide 18
Fig.12 Comparação entre as duas anodizações em ácido oxálico
Densidade de corrente (mA/cm2)
Tempo (u.a.)
2º anodização
1º anodização

## Slide 19
6.1 Vantagens
Facilitam a produção em larga escala

Permite o crescimento de nanoestruturas organizadas

Permitir o desenvolvimento da tecnologia


## Slide 20
6.2 Aplicações
Armazenamento | Sequenciação
Armazenamento de combustível, devido à sua grande área interna. | Cientistas acreditam que poderá ser possível utilizar estas estruturas para tornar a sequenciação do DNA mais eficiente.
Ultra Filtração | Baterias eléctricas
“In this paper we present the filtration efficiency of alumina membranes, for solutions of human red blood cells and bovine serum albumin.” National Institute of R&D | Produção de baterias recarregáveis, com grande durabilidade.

## Slide 21
Fig.13 Concepção artística de uma molécula de DNA atravessando um pequeno buraco (nanoporo).

## Slide 22
7. Referências
http://www.google.pt/#hl=pt-PT&q=alumi+membranes&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=4f22795f5f5bc7a9
http://lqes.iqm.unicamp.br/canal_cientifico/lqes_news/lqes_news_cit/lqes_news_2010/lqes_news_novidades_1441.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anodização
http://www.mos.org/sln/sem/sem.mov
Obrigado pela vossa atenção!