## Slide 1: Matrizes Hexagonais para Gravação Magnética Perpendicular
Escola de Verão de Física 2011
Ana Penas
Rita Guerra
Diogo Santos
Celestino Amado
Monitora
Arlete Apolinário

## Slide 2: Objectivos
Aprender a fazer templates de alumina nanoporosa
Depositar Níquel (Ni) nas templates- fazer bits magnéticos
Caracterização com SEM e SQUID
Calcular as densidades da gravação

## Slide 3: Síntese das templates hexagonais
Alumínio após tratamento
Pré-tratamento
1ª Anodização
2ª Anodização
Remoção do óxido (alumina)

## Slide 4: Síntese das templates hexagonais
Amostra 1 diâmetro = 35nm
Com uma amostra com o mesmo diâmetro da anterior pretendíamos obter uma amostra 2 com um diâmetro de 50nm.
Amostra 2 diâmetro = 50nm
Como?
Fosfórico 0.5 M 30⁰C
15nm 7 min

## Slide 5: Síntese das templates hexagonais
Al₂O₃
alumínio
t ≈5onm
Redução da barreira com anodização não estável
40V 8V
Dendrites
t≈10nm

## Slide 6: Síntese das templates hexagonais
Solução de Ni com temperatura de T(Ni)≈ 47⁰C
Electrodeposição pulsada:
Pulso corrente
Pulso potencial
Tempo de repouso
Ni³⁺ + 3e⁻→ Ni (metal)
e⁻
Placa de cobre
-
+
A alumina é um material isolador, portanto os electrões do alumínio fazem efeito túnel.

## Slide 7
SEM - Scanning Electron Microscope
O SEM ao contrario do microscópio óptico realiza uma microscopia através de um feixe de electrões para poder obter uma melhor resolução. Este tem diferentes características, tais como:
tem dois tipos de electrões, secundários (menos energéticos) e retrodifundidos (mais energéticos).
utiliza-se lentes magnéticas em vez de lentes de vidro.
resolução é maior quando o diâmetro do feixe é reduzido
quando o varrimento é mais lento obtêm-se uma melhor definição.

## Slide 8
Resultados
1º Anodização
Remoção
2º Anodização

## Slide 9
Resultados – 2º Anodização
2º Anodização – 35 nm (menor ampliação)
2º Anodização – 35 nm (maior ampliação)
2º Anodização – 50 nm (menor ampliação)
2º Anodização – 50 nm (maior ampliação)
2º Anodização – 35 nm (nanofios meio cheios)
2º Anodização – 50 nm (nanofios meio cheios)
2º Anodização – 35 nm (nanofios completamente cheios)
Nanofios

## Slide 10: SQUID
SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) é um sensor de fluxo magnético ultra-sensivel.
Tem várias características:
mede magnetização de materiais magneticos
supercondutor
- trabalha a baixas temperaturas com He 4K

## Slide 11: Nanofios Bits Magnéticos
1
0
0
1
 Os bits magnéticos são definidos pela direcção da magnetização.
Campo magnético do SQUID

## Slide 12: Monodomínio magnético Ciclo de histerese
-Hc
Hc
O ciclo de histerese tem memória magnética
Mesmo quando o H é zero, retém o estado anterior de magnetização
M
H

## Slide 13: Resultados
Hc = 743 Oe
Hc = 825 Oe
A1
A2
Interacções menores
Mais dificil até chegar ao campo coercivo
Interacções maiores
Mais fácil até chegar ao campo coercivo

## Slide 14
A1 – Diâmetro 35 nm
Vantagens
Maior resistência à perturbação de campos externos.
O campo coercivo é maior.
Desvantagens
Menor facilidade de gravação – são necessários campos mais altos para gravar.
A2 – Diâmetro 50 nm
Vantagens
Maior facilidade de gravação – campos menores
Desvantagens
 Menor resistência a perturbações de campos externos.

## Slide 15: Densidade de Gravação Magnética
ℓ | Densidade de Gravação
100 nm | 12 Gb/cm2
50 nm | 46 Gb/cm2
15 nm | 0.51 Tb/cm2
5 nm | 4.6 Tb/cm2
ℓ
Oxálico, 40V
Sulfurico a partir de 25V

## Slide 16: Densidade de Gravação Magnética no Mercado
Densidade de Gravação Magnética = 0.06 Tb/cm2

## Slide 17: Agradecimentos
Por esta oportunidade de fazer uma investigação e de ter uma semana instrutiva gostaríamos de agradecer:
Aos organizadores da Escola de Verão de Física;
À Vertico;
À Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;
À Monitora Arlete Apolinário